ECO 07

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT    DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT    100 %  VEGETAL

FFF773

	PROPRIETES

ECO 07 est un dissolvant des goudrons, mélange bitumineux et des asphaltes. Il permet le nettoyage des engins de travaux publics, le matériel des centrales d’enrobés, le nettoyage des bâtis de machines et camions.

C’est un dégraissant efficace de pièces mécaniques, moteurs, poids lourds, châssis, engins de travaux publics et agricoles. Il dissout le cambouis, les huiles, les résines et paraffine.

	COMPOSITION INDICATIVE

Solvant végétal, solvant aliphatique, tensio-actif anionique.

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect	liquide ambré

- Odeur	faible - acre

- Densité	0.98 +/-0.01

- pH	9.5 +/-0.5

- point éclair	.> 100°C

- solubilité	totale dans l’eau

	MODE D’EMPLOI

- Pour dégoudronner : Utiliser ECO 07 pur, en pulvérisation uniforme sur la surface à décaper.

Laisser agir 10 à 20 minutes et rincer à l’eau sous pression.

- Pour dégraisser : Utiliser ECO 07 en dilution 1 volume de produit pour 3 à 4 volumes d’eau.

Pulvériser le produit dilué ou badigeonner avec un pinceau le produit sur les pièces à dégraisser. Laisser agir 15 à 30 minutes, puis rincer les pièces à l’eau sous pression.

ECO O7 peut être utilisé en fontaine de dégraissage. Il n’a aucune action sur les peintures, les joints plastiques et caoutchouc. Il ne provoque aucune corrosion et n’à pas d’attaque superficielle sur les vernis isolants.

	PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants.

	TRANSPORT

Non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

Révision : 07/2017